СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ СС

в аэрозольной упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2389-02-48067611-2004

Настоящие технические условия распространяются на смазку силиконовую в аэрозольной упаковке (далее - СС).

Смазка СС используется для бытовых нужд в качестве надежной защиты от влаги и коррозии металлических, пластиковых, резиновых деталей автомобиля (смазки замков, дверных петель и пр.) за счет образования на поверхности водоотталкивающего слоя; при обработке изделий из пластика и резины внутри салона автомобиля улучшает внешний вид.

Применяется в промышленности для смазывания металлических прессформ (в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением), трущихся и вращающихся деталей, для обработки фильер в производстве химических волокон.

Смазка СС представляет собой раствор полиметилсилоксановой жидкости с пропеллентом.

Пример записи обозначения продукции в других документах и при заказе: «Смазка силиконовая СС в аэрозольной упаковке, ТУ 2389-02-48067611-2004».

- Технические требования

  - Смазка СС должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51697 и настоящих технических условий, изготовляться по безотходной технологии в соответствии с рецептурами, утвержденными в установленном порядке.

  - Характеристики

    - По показателям качества смазка СС должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51697 и нормам, указанным в таблице 1 настоящих технических условий.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Прочность и герметичность аэрозольной упаковки | Должна выдержать испытание | По п.7.3 ГОСТ Р 51697 |
| Работоспособность клапана аэрозольной упаковки | Должна выдержать испытание | По п.7.4 ГОСТ Р 51697 |
| Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20оС, не менее, МПа(кгс/см2) | 0,25(2,5) | По п.7.5 ГОСТ Р 51697 |
| Массовая доля пропеллента, % | Согласно приложению А настоящих ТУ | По п.7.6 ГОСТ Р 51697 и по п.5.5.2. настоящих ТУ |
| Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, % не менее | 97 | По п.7.8 ГОСТ Р 51697 и по п.5.6.2. настоящих ТУ |
| Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 87 | По п.5.7. настоящих ТУ |

    - Срок годности смазки СС – 12 месяцев с даты изготовления.

  - Требования к сырью

    - Применяемое сырье должно соответствовать требованиям действующей нормативной или технической документации, указанной в рецептуре.

  - Маркировки

    - Потребительская маркировка должна производиться по п.3.3.1. ГОСТ Р 51697.

      - Потребительская маркировка должна соответствовать тексту этикетки согласно приложению В настоящих ТУ.

    - Транспортная маркировка

      - Транспортная маркировка должна производиться по ГОСТ Р 51697 с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192

«Ограничение температуры» (с указанием интервала температур от минус 20оС до плюс 50оС ),

«Верх»,

«Беречь от нагрева»;

знак опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.1, чертеж 9, классификационный шифр 9113),

группу и уровень пожароопасности по Нормам пожарной безопасности НПБ 256.

      - Информация для потребителя – по ГОСТ Р 51121

  - Упаковка

    - Упаковка смазки СС должна производиться по п.3.4.1. ГОСТ Р 51697 с дополнениями, изложенными в п.1.5.1.1. – 1.5.1.3. настоящих технических условий.

      - Смазку СС упаковывают в алюминиевые моноблочные баллоны по ГОСТ 26220, исполнения А с антикоррозийным покрытием вида YI или жестяные баллоны с видом покрытия Y по ТУ 6-40-5793417-09, с проверочным внутренним давлением, на вызывающим остаточной деформации, не менее 1,0 МПа (10 кгс\см2).

      - Аэрозольные клапаны, распылительные головки и защитные колпачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26891 и рабочим чертежам завода-изготовителя.

      - Распылительные головки ГВ, ГВ1, ГВ2, ГВ3, ГЖ3 применяют в комплекте с клапанами соответствующих типов.

Тип применяемых колпачков – КУ и КД по ГОСТ 26891.

      - Допускается использование импортных клапанов, распылительных головок и предохранительных колпачков, обеспечивающих работоспособность и герметичность упаковки.

      - Номинальная масса нетто указывается на упаковке.

      - Упаковка готовой продукции в транспортную тару должна производиться согласно п.3.4.3. ГОСТ Р 51697.

- Требования безопасности

  - Смазка СС в аэрозольной упаковке в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности – малоопасные химические вещества.

Местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием не обладает.

  - Характер воздействия на организм основных компонентов смазки СС:

Хладон 21 (фтордихлорметан) относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Малотоксичен. При нормальной температуре является стабильным веществом, при воздействии температур выше 400оС может разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов: хлористого водорода (ПДК 5мг\м3, класс опасности – 2 по ГОСТ 12.1.007), фтористого водорода (ПДК 0,5\0,1 мг\м3, класс опасности – 1 по ГОСТ 12.1.007)

Хладон 22 (дифторхлорметан) относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Малотоксичен. При нормальной температуре является стабильным веществом, при воздействии температур выше 400оС может разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов: тетрафторэтилена (ПДК 30 мг\м3, класс опасности – 4 по ГОСТ 12.1.007), хлористого водорода (ПДК 5 мг\м3, класс опасности – 2 по ГОСТ 12.1.007), фтористого водорода (ПДК 0,5\0,1 мг\м3, класс опасности – 1 по ГОСТ 12.1.007).

Жидкость полиметилсилоксановая относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007, инертна, взрывобезопасна, не оказывает токсического действия на кожу и слизистые оболочки глаз.

  - Контроль воздуха рабочей зоны производственного помещения проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 по графику, установленному предприятием-изготовителем.

  - Показатели токсичности и взрывопожароопасности компонентов смазки СС приведены в таблице 2.

| Наименование веществ | Группа горючести | Класс опасности | ПДК р.з., мг\м3 | Температура, оС |  | Пределы объемной доли взрываемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вспышки | Самовоспла-менения | Нижний | Верхний |
| Жидкость полиметил- силоксановая | ГЖ | 4 | - | 315-316 | 330-340 | - | - |
| Хладон 22 | НГ | 4 | 3000 | - | - | - | - |
| Хладон 21 | НГ | 4 | 3000 | - | - | - | - |

Таблица 2.

  - Производственное помещение должно быть снабжено приточно-вытяжной и местной вентиляцией.

  - Производственное оборудование должно быть герметичным.

  - Пожарная безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасность – ГОСТ 12.1.010, электростатическая безопасность – ГОСТ 12.1.018.

  - Производство смазки СС согласно НПБ 256 имеет группу пожарной опасности 4, уровень пожарной опасности 1.

  - В качестве первичных средств пожаротушения применять жидкостные и пенные огнетушители, а также войлочную и абсестовую кошму.

  - Все работающие со средством должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты: спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, кожаными ботинками, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010, защитными очками по ГОСТ 12.4.013 и фильтрующими респираторами РПГ или РУ-60М с патроном марки А по ГОСТ 17269.

  - При превышении ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений  и при тушении пожара необходимо применять фильтрующий промышленный противогаз ФУ-13А или ФУ-13 с коробкой марки БКФ по ГОСТ 12.4.121 или респиратор марки РУ-60М с патроном марки А.

  - Потребительская маркировка смазки СС должна содержать предупредительные знаки:

- Баллон под давлением!

- Предохранять от действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 оС!

- Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!